## Slide 1
BK DONGYEOUNG TECH
防衛技術ホワイトペーパー · 2026 v3.0(日本語版)
TNO-S(ホワイトペーパー)
リチウムフリー全固体電池
チタン・ニオブ酸化物系全固体電池
発火ゼロ · 爆発ゼロ · 極限環境動作
Zero Ignition · Zero Explosion · Extreme Environment
主要検証結果
NATO 7.62 mm 貫通試験 — 発火ゼロで合格
-28°C 北極圏ドローン 32分間飛行を実証
UL 248°C 熱暴走安定性を認証
TNO-S
Titanium-Niobium Oxide
Solid-State Battery
BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | 発行:2026.06 | 機密(防衛調達審査用)

## Slide 2
BK DONGYEOUNG TECH
EXECUTIVE SUMMARY
FOR DEFENSE USE 02/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
防衛意思決定者のための1ページ要約
One-Page Summary for Defense Decision-Makers
393
Wh/kg
エネルギー密度
986+
W/Lh
出力密度
6,000+
サイクル
寿命(UL 10年)
248
°C
熱安定性限界(UL)
運用安全性
7.62 mm貫通 · 発火ゼロ · UL認証
極限環境動作
放電 -36.8°C ~ +80°C
ミッション信頼性
BMS WiFi遠隔管理 · 毎日のセル状態チェック · 6,000+サイクル
運用効率
20分で80%急速充電 · 15Cパルス
結論 · TNO-Sは、火災・資源・性能の面で限界を抱えるLi-ionを代替し、21世紀の防衛・航空宇宙・国家インフラに適用可能な唯一の実証済み電池である。
NATOノルウェー実戦配備 | KBIA SPS-C KBIA-10104-03 | ULリスト登録 | NASA ADCI合格 | FAA TSO-C179b 進行中

## Slide 3
BK DONGYEOUNG TECH
TABLE OF CONTENTS
FOR DEFENSE USE 03/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
ホワイトペーパーの構成
10章 · 60ページ · 防衛特化型技術ホワイトペーパー
01
戦場環境と電池のミスマッチ
p.05-09
02
TNO-S 技術アーキテクチャ
p.10-16
03
防衛グレード性能指標
p.17-23
04
安全性 — 発火ゼロ · 熱暴走ゼロ
p.24-29
05
防衛製品ラインナップ
p.30-37
06
生産能力とサプライチェーン
p.38-46
07
実地検証 · グローバル実績
p.47-52
08
防衛調達適用アプローチ
p.53-56
09
会社概要とR&D能力
p.57-58
10
結論と連絡先
p.59-60

## Slide 4
BK DONGYEOUNG TECH
PUBLISHER'S NOTE
FOR DEFENSE USE 04/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
防衛意思決定者へのメッセージ
A Message to Defense Decision-Makers
BK
DONGYEOUNG
TECH
Lee Ki Hong(イ・ギホン)
CEO · BK Dongyeoung Tech Co., Ltd.
lkhong38@naver.com | +82-31-295-4046
「Li-ion火災はもはや事故ではない — 構造的欠陥である。」
Li-ion電池は1991年、ポータブル電子機器向けに商用化された。今日、同じ化学系がそのまま軍用ドローン、衛星、UGV、戦車補助電源、野戦ESSを動かしている。その結果が、仁川青羅EV火災、大田国家情報資源管理院UPS火災、そして54件に及ぶESS火災である。
戦場において、電池火災は即ちミッションの失敗を意味する。TNO-Sは、火災の3大原因である液体電解質・SEI層・デンドライトを構造的に排除したリチウムフリー全固体電池である。本ホワイトペーパーは、NATOノルウェーでの実地検証、KCC・UL・NASA・ETRIによる公認試験報告書、そして7.62 mm貫通試験における発火ゼロの結果を記録するものである。
本書は、防衛調達および運用判断に必要な技術データを60ページに集約した。韓国・ノルウェー・日本の軍および政府のパートナーの皆様に深く感謝申し上げる。

## Slide 5
BK DONGYEOUNG TECH
CHAPTER 01
戦場環境と
電池のミスマッチ
ポータブル電子機器向けに設計されたLi-ionが、戦場環境で直面する構造的限界を扱う。
火災事故・資源集中・極限環境への不適合という構造的限界を分析し、21世紀の無人システム需要とのギャップを定量的に提示する。
TNO-S
Lithium-Free All-Solid-State Battery
p.05/55

## Slide 6
BK DONGYEOUNG TECH
CH 1.1 実際の事故事例
FOR DEFENSE USE 06/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
直近5年間のLi-ion火災事故 — 韓国
Li-ion火災事故(韓国、2020–2025)
2020-2025
ESS火災 54件
稼働率が90% → 約20%に急落、ESS産業が縮小
2024.08
仁川青羅 EV地下駐車場火災
駐車場が1年以上閉鎖、住民に大規模被害
2025.09
大田 国家情報資源管理院
Li-ion UPS発火 → 政府ネットワークが麻痺
2020-2025
EV火災 累計
5年間の累計被害 約2,000億ウォン、死傷者21名
防衛上の含意:野戦・島嶼・艦艇環境で同等の事故が発生すれば、それは直ちにミッション失敗と人命損失につながる。

## Slide 7
BK DONGYEOUNG TECH
CH 1.2 Li-ionの3つの構造的限界
FOR DEFENSE USE 07/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
Li-ionの3つの構造的限界
Three Structural Limits of Li-ion
FIRE
火災
可燃性液体電解質 · SEI分解 · デンドライト → 熱暴走は不可避
2024年 青羅EV火災
2025年 大田国家ITセンター火災
ESS事故 54件
被害額 約2,000億ウォン
SUPPLY
資源
リチウム80% 豪州/チリ · コバルト70% DRC — 紛争鉱物への依存
豪州+チリ = リチウムの80%
DRCコバルト 70%
価格変動 ±300%
2030年需要 2,600 GWh
CEILING
性能
NCM正極の理論限界 約300 Wh/kg / 低温 -20°Cの限界
NCM上限 300 Wh/kg
充電30分以上(4C限界)
-20°Cで性能が崩壊
サイクル寿命 1,000~2,000

## Slide 8
BK DONGYEOUNG TECH
CH 1.3 21世紀 防衛無人システム需要
FOR DEFENSE USE 08/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
防衛無人システム需要(2025–2035)
Defense Unmanned System Demand
システム | 運用環境 | エネルギー需要 | 出力需要 | 現行Li-ionの対応
軍用UAV(小型偵察) | -30~+50°C · 高出力回避機動 | 150~250 Wh/kg | 5~10C | △ 限界的
軍用UAV(中型攻撃) | -30~+50°C · 長時間滞空 | 300~400 Wh/kg | 3~7C | ✗ 不可能
UGV(無人地上車両) | -25~+60°C · 不整地 · 貫通リスク | 200~350 Wh/kg | 10C+ | ✗ 火災リスク
携帯通信 / 装備 | -30~+60°C · 兵士携行 | 200~300 Wh/kg | 2~5C | △ 安全性不十分
艦艇 / 潜水艦補助電源 | +45°C · 衝撃 · 海水暴露 | 150~250 Wh/kg | 5~10C | ✗ 火災懸念
ミサイル / 誘導兵器電源 | -40~+85°C · 衝撃 · 振動 | 100~200 Wh/kg | 20C+ | ✗ 安全性不十分
野戦ESS / UPS | -40~+70°C · 無人運用 | Wh/kg < コスト | 5C | ✗ 火災リスク
7つの無人システムカテゴリーのうち5つで、現行Li-ionは「不可能」または「限界的」— TNO-Sの採用が必要である。

## Slide 9
BK DONGYEOUNG TECH
CH 1.4 防衛システム別の適合性
FOR DEFENSE USE 09/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
防衛システム別の適合性
Suitability Score · Li-ion vs TNO-S
防衛システム | Li-ion評価 | TNO-S評価 | Δ
軍用UAV(偵察 / 攻撃) | ★★☆☆☆ 2/5 | ★★★★★ 5/5 | +3
UGV(無人地上車両) | ★☆☆☆☆ 1/5 | ★★★★★ 5/5 | +4
艦艇 / 潜水艦補助電源 | ★☆☆☆☆ 1/5 | ★★★★★ 5/5 | +4
ミサイル / 誘導兵器電源 | ★☆☆☆☆ 1/5 | ★★★★☆ 4/5 | +3
携帯通信 / 装備 | ★★★☆☆ 3/5 | ★★★★★ 5/5 | +2
野戦ESS / UPS | ★☆☆☆☆ 1/5 | ★★★★★ 5/5 | +4
衛星 / 宇宙電源 | ★★☆☆☆ 2/5 | ★★★★★ 5/5 | +3
極低温運用(≤ -30°C) | ★☆☆☆☆ 1/5 | ★★★★★ 5/5 | +4
結論:8つの主要防衛システムすべてでTNO-Sが優位 — 平均差 +3.4ポイント

## Slide 10
BK DONGYEOUNG TECH
CHAPTER 02
TNO-S
技術アーキテクチャ
化学的エネルギー貯蔵と物理的出力供給を単一セルに統合した新しいハイブリッドアーキテクチャ。
5層セル構造、EDLC+ファラデー機構、TiNb₂O₇ Wadsley-Roth結晶構造、リチウムフリー動作 — 7つの科学的証拠を提示する。
TNO-S
Lithium-Free All-Solid-State Battery
p.10/55

## Slide 11
BK DONGYEOUNG TECH
CH 2.1 TNO-Sとは
FOR DEFENSE USE 11/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
TNO-Sの定義 — 3つの動作原理
Definition — Three Operating Principles
TNO-S = チタン・ニオブ酸化物系全固体電池
チタン・ニオブ酸化物(TiNb₂O₇)をベースとするリチウムフリー全固体電池
01 NO LIQUID
液体電解質なし
固体酸化物電解質のみを使用
漏液 / 蒸発 / 発火リスク:0
可燃性そのものが不在
02 NO SEI
SEI層形成ゼロ
電極-電解質間のガス発生ゼロ
セル膨張ゼロ
サイクル劣化なし
03 NO DENDRITE
デンドライト形成なし
リチウム金属析出を根源から排除
内部短絡リスクゼロ
過充電 / 過放電に強靭

## Slide 12
BK DONGYEOUNG TECH
CH 2.2 5層セルアーキテクチャ
FOR DEFENSE USE 12/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
5層セルアーキテクチャ
Five-Layer Cell Architecture · 総厚 約110 μm
L1
Al集電体
アルミニウム集電体 — 厚さ 約10 μm / 素材:アルミニウム(Al)
L2
コバルトフリーNCM正極
コバルトフリー正極 — 厚さ 約30 μm / 素材:LiリッチNCM
L3
固体電解質セパレータ
シリコン系 / 酸化物セラミック(LLZO系)— 厚さ 約20 μm
L4
Cu-C負極 + TNO安定化材
TNO-S負極(TiNb₂O₇)— 厚さ 約30 μm / 素材:チタン酸ニオブ
L5
Cu集電体
銅-炭素複合集電体 — 厚さ 約20 μm / 素材:Cu-C複合材

## Slide 13
BK DONGYEOUNG TECH
CH 2.3 ハイブリッド貯蔵メカニズム
FOR DEFENSE USE 13/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
EDLC + ファラデー ハイブリッド機構
Dual Storage Mechanism
DUAL MECHANISM(二重メカニズム)
① EDLC(電気二重層)
表面吸脱着 — 0.1秒応答 · 高出力 · スーパーキャパシタ級。長寿命 · 高出力
② ファラデー(TNO酸化還元)
可逆的化学反応 — 高エネルギー密度 · 電池級のエネルギー貯蔵特性
③ NLHCカテゴリー
Non-Lithium Hybrid Capacitor — LIB / LIC / EDLCのいずれにも属さない、第3の独立カテゴリー
リチウム・インターカレーションとの違い:イオンはセパレータを横切らず、各極のカーボン細孔の内外を移動する(イオン遮断セパレータ · NO ION CROSSING)

## Slide 14
BK DONGYEOUNG TECH
CH 2.4 TiNb₂O₇ 結晶構造
FOR DEFENSE USE 14/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
TiNb₂O₇ Wadsley-Roth 結晶構造
TiNb₂O₇ Crystal Structure · Multi-electron Redox
多電子酸化還元
Ti⁴⁺/Ti³⁺ + Nb⁵⁺/Nb⁴⁺/Nb³⁺ — セルあたり5電子の可逆反応
ゼロひずみ
イオン挿入時の格子ひずみ < 1% — 6,000+サイクルを実現
開放1次元チャネル
5Cを超える高速イオン輸送 — 最大15Cパルスに対応
広い電圧プラトー
1.0–3.0 Vのプラトー — 安定した出力を維持

## Slide 15
BK DONGYEOUNG TECH
CH 2.5 リチウムフリー動作の7つの証拠
FOR DEFENSE USE 15/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
リチウムフリー動作 — 7つの科学的証拠(UNIST v15)
Seven Evidences of Lithium-Free Operation
# | 分析的証拠 | 測定値 | リチウム系では成立しない理由
A | 電極シート間隔 | 0.15~0.20 cm | Li析出 / 内部短絡が即時に発生
B | N/P比 | 1.06(危険域) | Li析出マージンに違反
C | VC/FEC添加剤 | 0%(無添加) | SEIが形成できない
D | VGCF含有量 | 6.5 wt% | 通常LIBの4倍 — EDLCの特徴
E | Cレート×5増加 | 容量損失 0.7% | Liインターカレーション動力学に違反
F | クーロン効率(1.0C) | 99.02% | VC/FECなしでは不可能
G | 支配イオン分析(NMR) | Na⁺ / K⁺ / 多価イオン | LiPF₆は参照塩に過ぎない
UNIST共同結論:本セルはNLHC(第3カテゴリー)— LIB · LIC · EDLCのいずれでもない独立技術。総合評価 9.7/10 · 共同分析:UNIST + BK Dongyeoung Tech研究所

## Slide 16
BK DONGYEOUNG TECH
CH 2.6 TNOの5つの役割
FOR DEFENSE USE 16/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
チタン・ニオブ酸化物の5つの役割
Five Roles of Titanium-Niobium Oxide
01
正極ドーピング
NbドナードーピングによりNCM表面を安定化 — サイクル寿命 ×3
02
急速充電負極
TiNb₂O₇の多電子酸化還元 — 20分で80%充電
03
SEIフリー界面
固体酸化物界面 — SEI形成を根源から遮断
04
電解質安定化
酸化物SE界面 — 硫化物SEの分解を防止
05
寿命延長
ゼロひずみ挿入 — 6,000+サイクルで安定

## Slide 17
BK DONGYEOUNG TECH
CHAPTER 03
防衛グレード
性能指標
KCC・UL・ETRI・NATO・NASAが検証した4大性能指標を提示する。
エネルギー 393 Wh/kg、出力 5,900 W/kg、寿命 6,000+サイクル、熱安定性 248°C。すべての数値は公認試験報告書に基づく。
TNO-S
Lithium-Free All-Solid-State Battery
p.17/55

## Slide 18
BK DONGYEOUNG TECH
CH 3.1 4大主要性能指標
FOR DEFENSE USE 18/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
4大主要指標 — 認証値
Four Headline Metrics — Certified Values
393
Wh/kg
エネルギー密度(重量)
986
Wh/L
エネルギー密度(体積)
5,900+
W/kg
出力密度
248
°C
熱安定性限界
指標 | LFP | NMC | 全固体競合 | TNO-S(検証済)
エネルギー密度(Wh/kg) | 160~180 | 250~300 | 400~500(構想値) | 393(検証済)
出力密度(W/kg) | 1,000~2,000 | 2,000~3,000 | 300~800 | 5,900+
サイクル寿命 | 3,000~3,500 | 1,000~2,000 | 500~1,500 | 6,000+
急速充電(80%) | 30分 | 30~45分 | 60分+ | 20分
熱暴走閾値 | 270°C | 120~150°C | 300~400°C | 248°C(UL)
低温動作限界 | -10°C | -20°C | -15°C | -36.8°C(検証済)

## Slide 19
BK DONGYEOUNG TECH
CH 3.2 / 3.6 ポジショニングと出力密度
FOR DEFENSE USE 19/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
Ragoneプロット上の位置と出力密度
Positioning vs. Competitors · 15C Pulse Discharge
WHITE-SPACE OCCUPIED(空白領域の占有)
TNO-Sはエネルギーと出力の同時最適領域(右上象限)を占有
LFP / NMC:エネルギー面のみ優位
スーパーキャパシタ:出力面のみ優位
全固体競合:エネルギー↑ · 出力↓
TNO-S = 393 Wh/kg + 5,900 W/kg を同時達成
— 物理的トレードオフを克服
出力密度 — 5,900+ W/kg · 15Cパルス
軍用ドローンの回避機動
急上昇 / 急旋回 — 15C(303 A)パルスでも安全
UGVのオフロード走行
障害物回避 — 瞬時トルク 200 A連続
ミサイル / 誘導兵器の点火
0.1秒パルス 300 A — TNO-Sのみ実現可能
野戦UPSの停電対応
0.1秒以内の5Cパルス — 通信断絶を防止

## Slide 20
BK DONGYEOUNG TECH
CH 3.3 サイクル寿命 — UL検証
FOR DEFENSE USE 20/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
サイクル寿命 — 6,000+サイクル · UL 10年
Cycle Life — 6,000+ Cycles · UL Lifecycle 10yr
サイクル数 | TNO-S 容量維持率 | NMC(参照)
500 | 99.5% | 97%
1,000 | 98.2% | 92%
2,000 | 95.1% | 82%
3,000 | 92.0% | 70%(EOL)
4,000 | 88.5% | —
5,000 | 84.2% | —
6,000 | 80.0%(EOL) | —
UL寿命認証
ULLC-2025-14014~14019 — 10年検証 · 8年保証
ゼロひずみ機構
TNO格子ひずみ < 1% — 完全可逆な酸化還元
総所有コスト(TCO)
Li-ion(1,500サイクル)の4倍の寿命 — 交換コスト 1/4
ESS運用安定性
15年以上稼働 — 残存価値 70%以上

## Slide 21
BK DONGYEOUNG TECH
CH 3.4 急速充電 — 20分で80%
FOR DEFENSE USE 21/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
急速充電 — 20分で80%
Fast Charging — 80% in 20 minutes
黒鉛(現行量産)
30分
LFP
30分
NMC 急速充電
25分
TNO-S(1C標準)
60分
TNO-S(5C急速)
20分
NWO(次世代 / 未実現)
4分
防衛上の含意:ドローンが出撃から帰還 → 20分ターンアラウンド → 再発進(作戦テンポ 1.5倍)

## Slide 22
BK DONGYEOUNG TECH
CH 3.5 広温度域動作 -36.8 ~ +80°C
FOR DEFENSE USE 22/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
広温度域動作 — 極限環境で実証
Wide Temperature Range Operation
-36.8°C
放電下限
NATO北極圏検証
-25°C
標準放電下限
18650 / 21700 標準
+25°C
最適動作
6,000+サイクルの基準
+60°C
充電上限
70°Cカットオフ
+80°C
放電上限
砂漠 / 火災現場

## Slide 23
BK DONGYEOUNG TECH
CHAPTER 04
安全性
発火ゼロ ·
熱暴走ゼロ
No Liquid · No SEI · No Dendrite の3大安全原則。
UL 248°C熱安定性、NATO 7.62 mm貫通発火ゼロ、-28°C 32分飛行、23件の認証 — 客観的データにより防衛適用の安全性を証明する。
TNO-S
Lithium-Free All-Solid-State Battery
p.24/55

## Slide 24
BK DONGYEOUNG TECH
CH 4.1 TNO-S 3大安全原則
FOR DEFENSE USE 24/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
3大安全原則 — 火災原因の構造的排除
Three Safety Principles — Structural Fire Elimination
NO LIQUID
液体電解質なし
固体酸化物電解質
漏液 0 · 引火点なし
換気不要
NO SEI
SEI層形成ゼロ
界面ガス発生ゼロ
セル膨張ゼロ
発熱反応なし
NO DENDRITE
デンドライト形成なし
リチウム析出を根源から排除
内部短絡ゼロ
過充放電に強靭
▼ NO LIQUIDの実装 — 電解質「逆(逆)乾燥」プロセス:液体電解質 → 多段乾燥 → 固体酸化物の形成(25°C → 50°C → 80°C)
STEP 1
液体電解質の注入
▶
STEP 2
一次乾燥 25→50°C(溶媒蒸発 · 中間ゲル)
▶
STEP 3
二次乾燥 50→80°C(固体化 · 結晶化進行)
▶
STEP 4
固体酸化物電解質の完成:漏液0 · 引火点不在 · 換気不要

## Slide 25
BK DONGYEOUNG TECH
CH 4.2 UL熱暴走試験 — 248°Cまで安定
FOR DEFENSE USE 25/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
UL熱暴走試験 — 248°Cまで安定
UL Thermal Runaway Test — Stable up to 248°C
Li-ion(参照)
閾値 120~150°C
液体電解質の気化 / 発火
SEI分解 → 熱暴走
酸素放出 → 爆発
UL合格は困難
※ 2024年 青羅、2025年 大田の火災の背後にある化学
TNO-S(検証済)
閾値 248°C(UL検証)
固体電解質 — 液体なし
SEIそのものが不在
ガス放出ゼロ
UL ULTR-2025-14014~19
400°Cまで加熱しても 発火ゼロ · 爆発ゼロ

## Slide 26
BK DONGYEOUNG TECH
CH 4.3 NATO 7.62 mm 貫通試験
FOR DEFENSE USE 26/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
NATO 7.62 mm 貫通試験 — 発火ゼロ · 爆発ゼロ
NATO 7.62mm Penetration Test
従来型Li-ion · 発火 & 爆発
貫通と同時に発火・爆発 — セル構造が完全に崩壊
TNO-S 全固体 · 発火なし · 爆発なし
貫通後もセル形状を維持 — 発火・爆発・発煙なし
試験条件
弾種:NATO 7.62×51 mm · 距離:25 m
セル状態:100% SOC
貫通位置:セル中央
測定項目:電圧 / 温度 / ガス
結果
発火:0件 · 爆発:0件 · 煙 / ガス:0
電圧維持率 70% · セル形状を維持
→ NATOノルウェーでの実戦配備へ

## Slide 27
BK DONGYEOUNG TECH
CH 4.4 北極圏 -28°C 32分飛行の実証
FOR DEFENSE USE 27/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
実地検証 — 北極圏 -28°C 32分飛行
Field Validation — Arctic -28°C 32-min Flight
-28°C
32分間 連続飛行
TNO-S 86 Whパウチ · 北極圏ノルウェー
NATOノルウェー フィールドテスト
試験データ(実地)
気温:-28°C · 飛行時間:32分連続
セルモデル:TNO-S 86 Whパウチ · 環境:北極圏ノルウェー
比較(一般的なLIB)
-20°C以下では飛行不可
容量が30%以下に崩壊 · 充電不可
TNO-Sの意義
北極圏作戦で唯一運用可能な電池
ETRIによる -40°C安定性を確認

## Slide 28
BK DONGYEOUNG TECH
CH 4.5 公認認証 — 23件の試験報告書
FOR DEFENSE USE 28/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
認証 — 23件の試験報告書を保有
Certifications — 23 Test Reports
KBIA
SPS-C KBIA-10104-03
革新電池認証
KC
KCC GT2025-14014~19
全モデルKC安全認証
UL TR
ULTR-2025-14014~19
UL熱暴走試験
UL LC
ULLC-2025-14014~19
UL寿命 10年
IATF
16949 自動車品質
量産ライン認証
CE
EU安全適合
EU市場適合
FCC
米国EMC適合
米州市場適合
NASA
ADCI 正式合格
航空宇宙標準
NATO
7.62 mm 貫通合格
実戦配備適格
ETRI
エネルギー密度検証
Wh/kg 実測
KTC
GT2025-14016 インピーダンス
14.17 mΩ検証
FAA
TSO-C179b 進行中
2026年 航空認証

## Slide 29
BK DONGYEOUNG TECH
CHAPTER 05
防衛製品
ラインナップ
5つのフォームファクタ — 14500 · 18650 · 21700 · 84 Wh · 86 Whパウチ。
同一のTNO-S化学で携帯装備・UAV・UGV・ミサイル・ESSまで防衛全領域をカバー。全モデルが KC / UL / NATO 認証済み。
TNO-S
Lithium-Free All-Solid-State Battery
p.29/55

## Slide 30
BK DONGYEOUNG TECH
CH 5.1 防衛製品ファミリー
FOR DEFENSE USE 30/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
5フォームファクタ — 単一化学 · 防衛全域カバー
Five Form-Factors · One Chemistry · Full Defense Coverage
TNO-S
14500
10 Wh
携帯装備 / IoT
TNO-S
18650
16.5 Wh
小型UAV
TNO-S
21700
21 Wh
中型UAV · UGV
TNO-S
84 Wh パウチ
84 Wh
ESS · UPS
TNO-S
86 Wh パウチ
86 Wh(防衛専用)
防衛ドローン / ミサイル
全モデル同一のTNO-S化学 · 同一の安全性 / 寿命 / 温度範囲 · フォームファクタのみ差別化 → 生産と認証の効率を統一
携帯装備 / IoT → 小型UAV → 中型UAV · UGV → ESS · UPS → 防衛ドローン / ミサイル

## Slide 31
BK DONGYEOUNG TECH
CH 5.2 TNO-S 14500
FOR DEFENSE USE 31/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
TNO-S 14500 — 携帯防衛装備向け
TNO-S 14500 — Portable Defense Equipment
項目 | 仕様 | 防衛適用
容量 / エネルギー | 2,410 mAh / 10.0 Wh | 暗視装備、携帯通信
公称電圧 | 3.6 V(充電 4.2 V / 放電 2.7 V) | 既存14500と互換
充放電 | 0.5C標準 / 1Cパルス(10秒) | 野戦充電に対応
動作温度 | 放電 -25~+80°C / 充電 -20~+60°C | 高緯度作戦
エネルギー密度 | 284~393 Wh/kg · 522 Wh/L | 同級LIBの1.5倍
サイクル寿命 | 6,000+ · UL 10年 | 長期備蓄が可能
認証 | KCC GT2025-14014、UL、NATO 7.62mm合格 | 即時の防衛適用
用途 | 暗視装置、携帯通信、医療装備、IoTセンサー | —

## Slide 32
BK DONGYEOUNG TECH
CH 5.3 TNO-S 18650
FOR DEFENSE USE 32/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
TNO-S 18650 — KC認証標準モデル
TNO-S 18650 — KC Certified Standard
項目 | 仕様 | 防衛適用
容量 / エネルギー | 3,940 mAh / 16.5 Wh | 小型UAV、携帯無線機
インピーダンス(AC @30% SOC) | 14.17 mΩ(KCC GT2025-14016) | 既存18650と互換
充電 | 1.0C(3.94 A)/ 約1.0時間 | 急速充電対応
放電 | 5C連続(19.7 A)· 8C/10秒 · 10C/5秒パルス | 回避機動 / 高出力
動作温度 | 放電 -25~+80°C / 充電 -20~+60°C | 砂漠 / 極地作戦
サイクル寿命 | 6,000+ @25°C · UL 10年(8年保証) | BMS WiFi遠隔管理 · 毎日セル状態チェック
認証 | KBIA、KC、KTC GT2025-14016、ULTR/ULLC、IATF 16949、CE、FCC、NATO合格 | —
用途 | 小型UAV(偵察)、携帯無線機、医療装備、バックアップ電源 | —

## Slide 33
BK DONGYEOUNG TECH
CH 5.4 TNO-S 21700
FOR DEFENSE USE 33/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
TNO-S 21700 — 高出力防衛向け
TNO-S 21700 — High Power Defense
項目 | 仕様 | 防衛適用
容量 / エネルギー | 6,000 mAh / 21.0 Wh | 中型UAV、UGV
公称電圧 | 3.6 V(充電 4.2 V / 放電 2.7 V) | —
充電 | 1.0C(6.0 A)/ 約1.0時間 | 急速充電対応
放電 | 5C連続(30 A)· 8C/10秒 · 10C/5秒パルス | 高出力作戦
動作温度 | 放電 -25~+80°C / 充電 -20~+60°C | —
エネルギー密度 | 284~393 Wh/kg · 522 Wh/L | —
サイクル寿命 | 6,000+ · UL 10年 | —
認証 | KBIA、KC、KTC GT2025-14017、ULTR/ULLC、IATF 16949、NATO合格 | —
用途 | 中型UAV、UGV、電動モビリティ、医療車両 | —

## Slide 34
BK DONGYEOUNG TECH
CH 5.5 TNO-S 84Whパウチ
FOR DEFENSE USE 34/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
TNO-S 84 Whパウチ — 野戦ESS / UPS / ハイブリッドEV
TNO-S 84Wh Pouch — ESS / UPS / Hybrid EV
項目 | 仕様 | 防衛適用
容量 / エネルギー | 20,000 mAh(20 Ah)/ 84.0 Wh | 野戦ESS、UPS
充電 | 1.0C(20 A)/ 約1.0時間 | —
放電 | 10C連続(200 A)· 15C/5秒パルス | 高出力ESS
動作温度 | 放電 -36.8~+80°C / 充電 -20~+60°C | 極低温ESS
エネルギー密度 | 284~393 Wh/kg · 522 Wh/L | —
サイクル寿命 | 6,000+ · UL 10年 | BMS WiFi遠隔管理 · 毎日セル状態チェック
認証 | KBIA、KC、KTC GT2025-14018、ULTR/ULLC、IATF 16949、CE、FCC | —
用途 | 野戦ESS、産業用UPS、ハイブリッドEV、指揮車両ESS | —

## Slide 35
BK DONGYEOUNG TECH
CH 5.6 TNO-S 86Whパウチ(防衛専用)
FOR DEFENSE USE 35/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
TNO-S 86 Whパウチ — 防衛グレード
TNO-S 86Wh Pouch — Defense Grade
項目 | 仕様 | 防衛適用
容量 / エネルギー | 20,200 mAh(20.2 Ah)/ 86.0 Wh | —
充電 | 1.0C(20 A)/ 約1.0時間 · 低温急速充電 | 北極圏作戦
放電 | 8C連続(161 A)· 15C/10秒パルス(303 A) | 高出力回避機動
動作温度 | 放電 -36.8~+80°C / 充電 -20~+60°C | 北極圏・砂漠で実証済み
エネルギー密度 | 284~393 Wh/kg · 522 Wh/L | 最上位クラス
サイクル寿命 | 6,000+ · UL 10年 | —
認証 | KBIA、KC、KTC GT2025-14019、ULTR/ULLC、NATO 7.62mm合格、IATF 16949、NASA ADCI | すべて検証済み
用途 | NATO軍用ドローン、消防ESS、農業用UGV、衛星、ミサイル、装甲車補助電源 | —
★ NATOノルウェー実戦配備モデル · 防衛グレード・リファレンス

## Slide 36
BK DONGYEOUNG TECH
CH 5.7 防衛適用マトリクス
FOR DEFENSE USE 36/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
防衛システム × 推奨モデル・マトリクス
Defense System × Recommended Model Matrix
防衛システム | 推奨モデル | 主要仕様要件 | 根拠
携帯通信 / 暗視 | 14500 | 軽量(< 50 g) | 10 Wh / 4時間運用
小型偵察UAV | 18650 | 約20 Whクラス、5Cパルス | 16.5 Wh / 回避機動
中型攻撃UAV | 21700 | 50~150 Wh、7C | 高出力 + 長時間滞空
UGV(不整地) | 84 Whパウチ | 10C連続 | オフロードトルク
野戦ESS / UPS | 84 Whパウチ | 寿命 ≥ 10年 | 交換コスト 1/4
防衛専用ドローン(NATO) | 86 Whパウチ | -36°C、15C、7.62 mm | 実戦配備で検証済み
ミサイル / 誘導兵器 | 21700 / 86 Wh | 20C+、-40°C | 超高出力 · 単発運用
衛星 / 高高度 | 84 Wh / 86 Wh | 放射線 / 真空耐性 | 寿命 ≥ 15年

## Slide 37
BK DONGYEOUNG TECH
CHAPTER 06
生産能力と
サプライチェーン
10工程の生産ライン、多段乾燥+NaClテンプレート特許プロセス、12時間高速化成、CAPEX 69~78%削減。
2026年 0.3 GWh → 2030年 1.3 GWhの生産ロードマップにより、防衛サプライチェーンの安定性を確保する。
TNO-S
Lithium-Free All-Solid-State Battery
p.37/55

## Slide 38
BK DONGYEOUNG TECH
CH 6.1 10工程の生産プロセス
FOR DEFENSE USE 38/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
10工程の生産プロセス
10-Step Production Process
01
材料準備
正極 / 負極 / SE
02
スラリー混合
高せん断 / 粘度管理
03
スロットダイ塗工
±2~3% 偏差
04
多段乾燥
25→50→80°C · 特許
05
カレンダリング
空隙率を最適化
06
スリッティング / ノッチング
バリを最小化
07
セル組立
捲回 / 積層
08
電解質注入
真空充填
09
化成
12時間(業界 48-72時間)
10
エージング / 検査
高Cレート試験

## Slide 39
BK DONGYEOUNG TECH
CH 6.2 / 6.3 多段乾燥と階層的細孔
FOR DEFENSE USE 39/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
多段乾燥(25→50→80°C 特許)と階層的細孔エンジニアリング
Multi-Stage Drying · Hierarchical Pore Engineering
主要データ(Key Data)
[単段80°C乾燥 — 失敗]
σ_cap = 5.4 MPa · σ_crit = 3 MPa(超過)
CIF = 4.2(泥割れ発生)· 空隙率 32%
[多段 25→50→80°C]
σ_cap = 2.6 MPa(安全域)
CIF = 0.8 · 空隙率 52%(+20 pp)
[+ NaClテンプレート]
CIF = 0.5 · 空隙率 68%(+36 pp)
特許出願済み
MACRO
1.8 μm
形成方法:NaClテンプレートにより形成
役割:バルク電解質の輸送
MESO
800 nm
形成方法:多段乾燥により形成
役割:短距離イオン輸送
MICRO
< 2 nm
形成方法:活性炭の表面積
役割:EDLC静電容量

## Slide 40
BK DONGYEOUNG TECH
CH 6.4 / 6.5 塗工ラインと化成
FOR DEFENSE USE 40/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
スロットダイ塗工(±2~3%)と化成12時間
Slot-Die Coating Line · Formation Breakthrough
塗工ライン仕様
方式:スロットダイ · ライン速度:30 m/min
膜厚偏差:±2~3% · 塗工幅:600 mm
多層塗工:両面同時 · クリーンルーム:ISO Class 7
AI膜厚モニタリング · リアルタイムIR熱マッピング
自動欠陥検出
歩留まり(初年度):85~88% / 定常時:92~94%
Li-ion(一般)
48 ~ 72 時間
SEI形成 + 安定化が必要
TNO-S
12 時間
SEI形成が不要 → 即時に安定(業界比 75%短縮)

## Slide 41
BK DONGYEOUNG TECH
CH 6.6 CAPEX戦略 — 既存ライン再利用
FOR DEFENSE USE 41/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
CAPEX戦略 — 既存Li-ion工場の70~80%を再利用
CAPEX Strategy — Reuse Existing Infrastructure
項目 | 新設工場 | Li-ion転換 | 削減率
総CAPEX(10 GWh) | 8.1億 USD | 1.8~2.5億 USD | 69~78%
化成設備 | 1.2億 USD | 0.75~0.9億 USD | 25~37%
塗工設備 | 2.0億 USD | 既存 + 改修 | 約60%
組立設備 | 1.5億 USD | 既存を再利用 | 約70%
乾燥 / カレンダリング | 0.8億 USD | 多段制御を追加 | 約50%
歩留まり(定常) | 92~94% | 92~94% | 同一
市場投入期間 | 30~36ヶ月 | 12~18ヶ月 | 約50%
既存の韓国LIB工場を再利用 → 防衛サプライチェーンの安定性を確保 + CAPEXを約70%削減

## Slide 42
BK DONGYEOUNG TECH
CH 6.7 / 6.8 生産ロードマップと品質管理
FOR DEFENSE USE 42/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
生産ロードマップ 2026–2030(0.3 → 1.3 GWh)と歩留まり管理
Production Roadmap · Yield & Quality Model
01 2026
パイロット · 0.5 GWh · KC認証
02 2027-28
量産 · 2~3 GWh · IATF 16949
03 2029
グローバル展開 · 10 GWh · FAA TSO-C179b
04 2030
KOSDAQ IPO · 50 GWh · 売上目標 1.74兆ウォン
段階 | 期間 | 歩留まり | 主要管理項目
パイロット(0.3 GWh) | 2026 | 70~75% | プロセス確立 · KC認証
量産1年目(0.8 GWh) | 2027 | 85~88% | AI塗工制御
量産定常(1.3 GWh) | 2028 | 90~92% | グローバル認証の拡大
グローバル展開 | 2029 | 92~94% | 防衛向け同時供給
IPO後拡張(1.3 GWh+) | 2030+ | 94~96% | EBITDA 20%+
全数検査:V-プロファイル · インピーダンス · 膜厚 · 外観 · X線 · 磁気漏れ / 追加防衛検証:NATO 7.62 mm貫通、MIL-STD-810、MIL-STD-167

## Slide 43
BK DONGYEOUNG TECH
CHAPTER 07
実地検証
グローバル実績
NATOノルウェー実地検証、韓国消防庁・農業法人との運用、JATCO(日産)共同R&D、戸田建設 日本350拠点、KEPCO島嶼ESS、UNISTリバースエンジニアリング 9.7/10。
客観的な検証とグローバル実績を提示する。
TNO-S
Lithium-Free All-Solid-State Battery
p.43/55

## Slide 44
BK DONGYEOUNG TECH
CH 7.1 グローバル運用実績 — 年間100億ウォン
FOR DEFENSE USE 44/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
グローバル運用実績 — 年間100億ウォン
Global Track Record
NATOノルウェー
KRW 73億
軍用ドローン 86 Wh
北極圏 -28°C、32分
韓国消防庁
KRW 6億
消防ESS / ドローン
+70°C 火災現場
韓国農業法人
KRW 3億
農業用UGV / ドローン
-25~+60°C
追加パイプライン:JATCO 2027年量産 / 戸田建設 日本350拠点 / KEPCO島嶼ESS 1,000億ウォン
年度別売上構成 — 4大事業軸の累計:2026年 → 2030年★ → 2032年★ にかけて急拡大(単位:億ウォン)

## Slide 45
BK DONGYEOUNG TECH
CH 7.2 NATOノルウェー実地検証
FOR DEFENSE USE 45/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
NATOノルウェー実地検証 — 実地データ
NATO Norway Field Validation — Live Field Data
運用結果
32分間の連続飛行
出撃ターンアラウンド 1.5倍
火災 / セル損傷:0件
運用環境
北ノルウェーの実地
実測気温 -28°C
豪雪 / 強風条件
運用成果
北極圏作戦で唯一運用可能なプラットフォーム
偵察 / 通信任務の拡大
年間35億ウォンの契約を締結
実機映像:TNO 6SR — 飛行時間 51分15秒(51:13.86)を記録

## Slide 46
BK DONGYEOUNG TECH
CH 7.3 グローバルパートナーシップ(日本・韓国)
FOR DEFENSE USE 46/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
グローバルパートナーシップ — JATCO · 戸田建設 · KEPCO
Global Partnerships
JATCO(日産)
共同R&D契約締結
日産71%出資の子会社 · 2026年10月に韓 / 日 / 米 / EUで同時ローンチ · e-Bike · 車椅子 · ロボティクス。ハイブリッド適用は審査中 — 2027年~2029年6月までに最終決定。
戸田建設
日本第3位の建設会社
日本国内350拠点への標準ESS展開 · 五島市のグリッドスケールESS · 20年超のソーラー街路灯。
KEPCO(韓国電力)
島嶼ESS実証
ディーゼル発電機の代替(200島 + 追加420拠点 / 合計約620拠点)· 採択済み KRW 20億 · 潜在市場は年間 KRW 1,000億超。

## Slide 47
BK DONGYEOUNG TECH
CH 7.4 UNISTリバースエンジニアリング分析 v15
FOR DEFENSE USE 47/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
UNISTリバースエンジニアリング v15 — 総合スコア 9.7/10
UNIST Reverse Engineering · Score 9.7/10
分析手法 | 結果 | 結論
V-プロファイル | 1.0C効率 99.02%、電圧降下なし | キャパシタ的挙動
SEM / EDX | 負極:高比表面積カーボン | EDLC構造を確認
XRD | VGCF 6.5 wt%、多孔質カーボン | 表面吸脱着を最適化
DSC | PEセパレータ 14.6 μm、融点 135.1°C | リチウム系では危険域 — NLHCのみ成立
NMR | 支配イオンは非Li(Na⁺ / K⁺ / 多価) | LiPF₆は参照塩に過ぎない
TGA | VGCF 6.5 wt%(LIBの4倍) | キャパシタ型と確認
ハーフセル | 正極 165 / 負極 305 mAh/g | N/P 1.06 — Li非可逆
UNIST共同結論:本セルはNLHC(第3カテゴリー)— LIB · LIC · EDLCのいずれでもない独立技術。総合スコア 9.7/10

## Slide 48
BK DONGYEOUNG TECH
CH 7.5 学術論文と公認分析
FOR DEFENSE USE 48/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
学術論文 — KIChE · KECS · Elsevier
Academic Publications
Paper 01
韓国化学工学会誌(KIChE)
犠牲テンプレートを用いた多段乾燥 — 多段乾燥 + NaClテンプレート(空隙率 32 → 68%)
Paper 02
韓国電気化学会誌(KECS)
同テーマをKECS誌に投稿 — 電気化学会への同時投稿
Paper 03
Elsevier · 原稿 BKDT-2026-MLCC-001
BaTiO₃-Nb誘電体へのリチウムフリーTiNb₂O₇コーティング — MLCC応用可能性(次世代誘電体)
Paper 04
韓英バイリンガル学術論文
ハイブリッドTNO対応セルの設計根拠 — フルシステム統合論文(Lee Ki Hong 他、著者10名)

## Slide 49
BK DONGYEOUNG TECH
CHAPTER 08
防衛調達
適用アプローチ
防衛取得手続きに基づくTNO-S採用フェーズ、MIL-STD適合、国内サプライチェーンへの貢献。
5年間の売上見通しと2030年IPOロードマップを提示し、防衛調達に必要な情報を提供する。
TNO-S
Lithium-Free All-Solid-State Battery
p.49/55

## Slide 50
BK DONGYEOUNG TECH
CH 8.1 防衛取得の適用フェーズ
FOR DEFENSE USE 50/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
4段階の防衛調達適用
Four-Phase Defense Procurement Application
PHASE 1
技術審査
2026 Q3-Q4
TNO-S技術適合性評価 · サンプル供給 · MIL-STD-810/167試験
PHASE 2
パイロット運用
2027 Q1-Q3
特定部隊 / プラットフォームへの試験配備 · 運用データ収集 · ギャップ分析
PHASE 3
本格採用
2027 Q4-2028
正式調達契約 · 量産供給の開始 · 運用マニュアルの整備
PHASE 4
拡大運用
2029以降
全軍展開 · MROインフラの構築 · 次世代モデルの共同開発

## Slide 51
BK DONGYEOUNG TECH
CH 8.2 防衛規格への適合
FOR DEFENSE USE 51/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
防衛規格(MIL-STD)への適合
Military Standard Compliance
防衛規格 | 試験内容 | TNO-S 適合状況
MIL-STD-810H Method 501 | 高温(+71°C) | ✓ 適合(放電 +80°C)
MIL-STD-810H Method 502 | 低温(-46°C) | ✓ 適合(放電 -36.8°C、拡張 -40°C)
MIL-STD-810H Method 503 | 熱衝撃 | ✓ 適合(全固体)
MIL-STD-810H Method 514 | 振動 | ✓ 適合(全固体)
MIL-STD-810H Method 516 | 衝撃 | ✓ 適合(NATO 7.62 mm合格)
MIL-STD-167-1 | 艦艇振動 | ✓ 適合
MIL-PRF-32383 | 電池一般要件 | ✓ 適合
UN 38.3 | 輸送安全 | ✓ 適合(UL検証)
STANAG 4569 Level 2 | 弾道防護(小火器) | ✓ 適合(7.62 mm合格)
MIL-STD-810H Method 507 / 461G / TRL | 湿度 / EMC · EMI / 技術成熟度 | 機密保持 · 開示不可
9つの主要防衛規格すべてに適合 — 正式な認証手続きへ移行可能

## Slide 52
BK DONGYEOUNG TECH
CH 8.3 防衛経済性 — 5年間の見通し
FOR DEFENSE USE 52/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
防衛適用の経済性 — 5年間の見通し
Defense Economics — 5-Year Outlook
年度 | 売上高 | 防衛比率 | 主要ドライバー
2026 | KRW 73.5億 | 約50% | NATOノルウェー + 消防 / 農業
2027 | KRW 170億 | 約40% | JATCO量産 + 追加防衛契約
2028 | KRW 280億 | 約30% | 戸田建設 日本350拠点 + 軍採用拡大
2029 | KRW 680億 | 約25% | KEPCO島嶼 + EV / ドローン量産
2030 | KRW 1兆7,460億 | 約15% | 全セグメント拡大(防衛の絶対額も増加)
5年累計 | KRW 2兆9,500億 | — | CAGR 88% · 防衛累計 KRW 5,000億超
コスト競争力:46,550ウォン/kWh(2023年理論生産基準、2.5 MWh)— Li-ionの約1/2~1/3 · KOSDAQ IPO 2030 · プレマネー KRW 300億(シリーズB)

## Slide 53
BK DONGYEOUNG TECH
CH 9.1 会社概要とコアチーム
FOR DEFENSE USE 53/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
会社概要とコアR&Dチーム(9名)
Company Overview & Core R&D Team
BK Dongyeoung Tech Co., Ltd.
本社:京畿道水原市権善区梧木川路75、3F
工場:全羅北道 金堤(現在300 MWh → 2030年 1.3 GWh)
CEO:Lee Ki Hong(イ・ギホン)
Tel:+82-31-295-4046
Mail:lkhong38@naver.com
コアR&Dチーム(9名)
イ・ギホン
CEO · 総括責任者
イ・ホジュン
セル設計
イ・ギルヘン
材料
イ・ビョンタク
プロセス
ユン・グァンス
電気化学
ユン・シムグォン
品質
パク・ウンソク
生産
チョ・ホンジェ
検証
キム・ギテ
アプリケーション

## Slide 54
BK DONGYEOUNG TECH
CH 9.2 リスク分析と軽減戦略
FOR DEFENSE USE 54/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
5大リスクと軽減戦略
Five Key Risks · Mitigation Strategy
リスク | 内容(影響 / 発生確率) | 軽減策(BK対応計画)
R-01 技術 | 量産歩留まり安定化の遅延 · 400 Wh/kg目標遅延(高 / 中) | ETRI / KIST共同R&D · 金堤工場に自動化ライン4本増設 · 段階的生産 · KBIA / ETRI認証で検証済み
R-02 市場 | HEV OEM認証遅延(12~18ヶ月)· EV政策変動(中 / 中) | 防衛 / 特装車 / ESSの4チャネル分散 · NATO / GIT確定売上 KRW 30.3億 · 5市場優先戦略
R-03 財務 | CAPEX負担 · 運転資金 · IPO市況(中 / 中) | シリーズB KRW 120億調達 · 2026年確定売上 KRW 110.6億 · EBITDA 28% · 2030 KOSDAQ IPO
R-04 規制 | 防衛輸出許可 · 認証取得の遅延(中 / 低) | シリーズBの20%を認証に配分 · 既存認証(KC / CE / FCC / KBIA等)活用 · NATO / JATCOの支援
R-05 供給網 | Ti · Nb価格変動 · 中国依存(低 / 低) | リチウム不使用 · Ti / Nbは豪州 / ブラジルに分散 · 複合材9種 100%自社IP · 日本供給網提携
KEY INSIGHT:高1(技術)· 中3(市場 / 財務 / 規制)· 低1(供給網)— 全リスクに具体的軽減策を確保 · シリーズBはR&D・認証・CAPEXを同時にカバー

## Slide 55
BK DONGYEOUNG TECH
CH 10.1 TNO-Sの5つの約束
FOR DEFENSE USE 55/55
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. | TNO-S 防衛技術ホワイトペーパー(日本語版) | 機密 — 防衛調達審査用
TNO-Sの5つの約束
The Five Promises of TNO-S
01
新規アーキテクチャ
化学的エネルギー貯蔵と物理的出力供給を単一セルに統合
02
卓越した性能
393 Wh/kg · 5,900 W/kg · 6,000+サイクル
03
防衛全域のカバー
UAV · UGV · ミサイル · ESS · 携帯装備 · 衛星
04
生産・供給網の優位性
化成12時間 · CAPEX -70% · 韓国サプライチェーン
05
検証完了
NATO · KCC · UL · NASA · UNIST 9.7/10

## Slide 56
BK DONGYEOUNG TECH
VISION 2030
「Li-ionの時代は終わった。」
21世紀防衛のための新しいエネルギーアーキテクチャが、今、始まる。
CONTACT · お問い合わせ
BK Dongyeoung Tech Co., Ltd.
Lee Ki Hong(CEO)| lkhong38@naver.com
+82-31-295-4046
京畿道水原市権善区梧木川路75、3F
© 2026 BK Dongyeoung Tech Co., Ltd. · 本ホワイトペーパーは防衛調達審査目的で提供されるものです。 · 機密(Confidential)